HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA, S.L.

BARRIO SAN JOSE, 65

03360-CALLOSA DE SEGURA

Alicante

22 de junio de 2.021

“FICHA TECNICA”

DRIZA NYLON PLATINIUN LNE 10 MM.

Materia Prima Camisa o Funda,                 100 % Nylón Alta Resistencia

Aditivos                                                           Anti-UVA

Tenacidad                                                        > 6 g/dtex

Nº de Husos                                                     48

Dtex/Huso                                                        6.600

Confección                                                       Granete

Diseño                                                              Blanco con Distintivo Azul

Materia Prima Almas o Núcleos                  100% Nylón Alta Resistencia

Tenacidad                                                         > 6 g/dtex

Referencia                                                        Trenzados

PRESTACIONES

Diámetro                                                           10 mm.

Masa                                                                 700 g

Carga de Rotura                                               1500 Kgs. Aproximadamente.

Temperatura de fusión                                    Camisa>200º C, Alma >200ºC